4140钢锻件-机械性能-化学成分-4140钢锻件百科

4140                             中国锻件网推荐

材料名称：合金结构钢
牌号：4140

●特性及适用范围：
属中等淬透性钢，热处理后有较好的强度和良好的综合力学性能，工艺性好，成材率高。最高使用温度为 427℃。可用作汽轮机紧固件。

●化学成份：
碳 C ：0.33～0.48
硅 Si：0.15～0.35
锰 Mn：0.75～1.00
硫 S ：≤0.030
磷 P ：≤0.030
铬 Cr：0.80～1.10
钼 Mo：0.15～0.25

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：795
条件屈服强度 σ0.2 (MPa)：610
伸长率 δ5 (％)：22
断面收缩率 ψ (％)：67
冲击韧性值 αku (J/cm2)：157
硬度 ：241HB
试样尺寸：某试样

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：880℃,1h油淬,650～680℃，2h回火,空冷。
金相组织：回火马氏体。