50Mn18Cr4N钢锻件-机械性能-化学成分-50Mn18Cr4N锻件百科

50Mn18Cr4N                      中国锻件网推荐

材料名称：合金结构钢
牌号：50Mn18Cr4N
标准：JB 1268-1993

●特性及适用范围：
是锰铬系无磁性奥氏体护环钢，在 50Mn18Cr4的基础上加氮而得到。氮能扩大和稳定奥氏体，使钢强化。固溶处理后，进行半热变形强化或冷变形强化以满足不同类别的强度要求。用于汽轮发电机无磁性护环锻件及其他要求无磁性的零部件。

●化学成份：
碳 C ：0.40～0.60
硅 Si：0.30～0.80
锰 Mn：17.00～19.00
硫 S ：≤0.025
磷 P ：≤0.080
铬 Cr：3.00～5.00
氮 N ：0.08～0.12

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：I级,≥895
条件屈服强度 σ0.2 (MPa)：I级,≥760
伸长率 δ5 (％)：I级,≥25
断面收缩率 ψ (％)：I级,≥35

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：1)热成形后和变形强化前:固溶处理;2)变形强化后:以≤40℃/h的速率,加热到320～350℃,保温8～12h,以≤40℃/h速率缓冷至100℃以下,以消除残余应力。