55Tid钢锻件-机械性能-化学成分-55Tid锻件百科

55Tid               中国锻件网推荐

材料名称：合金结构钢
牌号：55Tid

●特性及适用范围：
淬透性很低，淬硬层基本上沿零件轮廓均匀分布，使表面获得高硬度的同时，心部具有高的强度和冲击韧度，且没有淬火裂纹倾向。可代替合金渗碳钢。在汽车、拖拉机及农机中代替渗碳钢制造重载齿轮及承受冲击载荷的半轴、花键轴、活塞销等类零件。

●化学成份：
碳 C ：0.51～0.59
硅 Si：＜0.25
锰 Mn：＜0.23
硫 S ：＜0.04
磷 P ：＜0.04
钛 Ti：0.03～0.10

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：869
屈服强度 σs (MPa)：581
伸长率 δ10 (％)：11
断面收缩率 ψ (％)：52
冲击韧性值 αku (J/cm2)：44
硬度 ：269HB
试样尺寸：某试样

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：830℃油淬,550℃回火。
金相组织：回火索氏体。