Q345E钢锻件-机械性能-化学成分-Q345E锻件百科

Q345E                             中国锻件网推荐

材料名称：低合金高强度结构钢
牌号：Q345E
标准：GB/T 1591-1994

●特性及适用范围：
为一般结构用钢，强度、韧性高于Q295钢，具有较好的塑性、焊接性能和冲击韧性，冷热加工性能及低、中温性能也很好，有良好的耐蚀性。可用于制造车辆、电站、建筑、矿井、船舶、桥梁和低压锅炉的冲压件、结构件和承重件及工作温度为 -20～450 ℃的容器及其焊接件。

●化学成份：
碳 C ：≤0.18
硅 Si：≤0.55
锰 Mn：1.00～1.60
硫 S ：≤0.025
磷 P ：≤0.025
铬 Cr：允许残余含量≤0.30
镍 Ni：允许残余含量≤0.030
铜 Cu：允许残余含量≤0.30
钒 V ：0.02～0.15
铌 Nb：0.015～0.060
钛 Ti：0.02～0.20
注：可加入RE:0.02～0.20

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：470～630
屈服强度 σs (MPa)：≤16时:≥345; ＞16～35时:≥325; ＞35～50时: ≥295; ＞50～100 时: ≥275
伸长率 δ5 (％)：≥22
冲击功 Akv (J)：-40℃时:≥27
试样尺寸：试样厚度(直径,边长)

●热处理规范及金相组织：
●交货状态：以热轧、控轧、正火及正火加回火状态交货。