Q460D钢锻件-机械性能-化学成分-Q460D锻件百科

Q460D         中国锻件网推荐

材料名称：低合金高强度结构钢
牌号：Q460D
标准：GB/T 1591-1994

●化学成份：
碳 C ：≤0.20
硅 Si：≤0.55
锰 Mn：1.00～1.70
硫 S ：≤0.030
磷 P ：≤0.030
铬 Cr：≤0.70
镍 Ni：≤0.70
铜 Cu：允许残余含量≤0.30
钒 V ：0.02～0.20
铌 Nb：0.015～0.060
钛 Ti：0.02～0.20
钼 Mo：可少量加入
注：可加入RE:0.02～0.20

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：550～720
屈服强度 σs (MPa)：≤16时:≥460; ＞16～35时:≥440; ＞35～50时: ≥420; ＞50～100 时: ≥400
伸长率 δ5 (％)：≥17
冲击功 Akv (J)：-20℃时:≥34
试样尺寸：试样厚度(直径,边长)

●热处理规范及金相组织：
●交货状态：以热轧、控轧、正火及正火加回火状态交货。