Y12钢锻件-机械性能-化学成分-Y12锻件百科

Y12          中国锻件网推荐

材料名称：易切削结构钢
牌号：Y12
标准：GB/T 8731-1988

●特性及适用范围：
是 S-P复合低碳易切削钢，是现有易切削钢中含磷量最多的一种，切削性较15号钢有明显改善。钢材的力学性能有明显的各向异性，冷拉钢材纵向力学性能与冷拉15号钢接近，常代替15号钢制造对力学性能要求不高的各种零件，如螺栓、螺母、销钉、轴、管接头及火花塞外套等。

●化学成份：
碳 C ：0.08～0.16
硅 Si：0.15～0.35
锰 Mn：0.70～1.00
硫 S ：0.10～0.20
磷 P ：0.08～0.15

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：(热轧)390～540; (冷拉)钢材厚度或直径 8～20时:530～755; ＞20～30时:510～735; ＞30时:490～685
伸长率 δ5 (％)：(热轧)≥22;(冷轧)≥7.0
断面收缩率 ψ (％)：(热轧)≥36
硬度 ：(热轧)≤170HB;(冷拉)152～217HB

●热处理规范及金相组织：
●交货状态：以热轧或冷拉状态交货，交货状态应在合同中注明。