Y40Mn钢锻件-机械性能-化学成分-Y40Mn锻件百科

Y40Mn             中国锻件网推荐

材料名称：易切削结构钢
牌号：Y40Mn
标准：GB/T 8731-1988

●特性及适用范围：
是高硫中碳易切削钢，有较好的切削性能，与45号钢相比可提高刀具寿命四倍，提高生产效率30％，有较高的强度和硬度，适于加工要求刚性高的零件，如丝杠、光杆、齿条和花键轴等。

●化学成份：
碳 C ：0.37～0.45
硅 Si：0.15～0.35
锰 Mn：1.20～1.55
硫 S ：0.02～0.30
磷 P ：≤0.05

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：(热轧)590～735; (冷拉后高温回火状态)590～785
伸长率 δ5 (％)：(热轧)≥14;(冷轧)≥17
断面收缩率 ψ (％)：(热轧)≥20
硬度 ：(热轧)≤207HB;(冷拉)179～229HB

●热处理规范及金相组织：
●交货状态：以热轧或冷拉状态交货，交货状态应在合同中注明。