Y35钢锻件-机械性能-化学成分-Y35锻件百科

Y35                       中国锻件网推荐

材料名称：易切削结构钢
牌号：Y35
标准：GB/T 8731-1988

●特性及适用范围：
制造要求抗拉强度的部件，一般以冷拉状态使用。

●化学成份：
碳 C ：0.32～0.40
硅 Si：0.15～0.35
锰 Mn：0.70～1.00
硫 S ：0.08～0.15
磷 P ：≤0.06

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：(热轧)510～655; (冷拉)钢材厚度或直径 8～20时:625～845; ＞20～30时:590～785; ＞30时:570～765
伸长率 δ5 (％)：(热轧)≥14;(冷轧)≥6.0
断面收缩率 ψ (％)：(热轧)≥22
硬度 ：(热轧)≤187HB;(冷拉)176～229HB

●热处理规范及金相组织：
●交货状态：以热轧或冷拉状态交货，交货状态应在合同中注明。