Y45Ca钢锻件-机械性能-化学成分-Y45Ca锻件百科

Y45Ca                   中国锻件网推荐

材料名称：易切削结构钢
牌号：Y45Ca
标准：GB/T 8731-1988

●特性及适用范围：
有优良的切削性能，适合于高速切削加工，正常加工时，加工速度可达 150m／min以上，比45号钢提高切削速度一倍以上。热处理后具有良好的力学性能，一般用于制造较重要的零件，如齿轮轴、花键轴及拖拉机传动轴等，也常用于自动机床上切削加工高强度标准件如螺栓、螺母?

●化学成份：
碳 C ：0.42～0.50"
硅 Si：0.20～0.40
锰 Mn：0.60～0.90
硫 S ：0.04～0.08
磷 P ：≤0.04
铬 Cr：允许残余含量≤0.025
镍 Ni：允许残余含量≤0.025
铜 Cu：允许残余含量≤0.025;热加工时,≤0.20
钙 Ca：0.002～0.006(允许偏差,+0.002,-0.0005)

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：(热轧)600～745; (冷拉)钢材厚度或直径 8～20时:695～920; ＞20～30时:655～855; ＞30时:635～835;(经热处理)直径＞
屈服强度 σs (MPa)：(经热处理)直径＞16时:≥355
伸长率 δ5 (％)：(热轧)≥12;(冷轧)≥6.0;(经热处理)直径＞16时:≥16
断面收缩率 ψ (％)：(热轧)≥26;(经热处理)直径＞16时:≥40
冲击功 Akv (J)：(经热处理)直径＞16时:≥39
硬度 ：(热轧)≤241HB;(冷拉)196～255HB

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：1)拉力试样毛坯(φ25)正火830～850℃, 保温30min。2)冲击试样毛坯(φ15)调质处理,淬火840±20℃,水冷,回火建议600℃。

●交货状态：以热轧或冷拉状态交货，交货状态应在合同中注明。