YF45MnV钢锻件-机械性能-化学成分-YF45MnV锻件百科

YF45MnV            中国锻件网推荐

材料名称：易切削结构钢
牌号：YF45MnV

●特性及适用范围：
是一种易切削非调质钢，新材料。其强度指标与45号钢调质态相当，而切削性能仅相当于45号钢的正火态。用于代替45号钢加工轴件，尤其适用于制造变形要求严格的细长杆件如车床丝杠等。

●化学成份：
碳 C ：0.41
硅 Si：0.48
锰 Mn：1.26
硫 S ：0.053
磷 P ：0.021
钒 V ：0.11

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：886
屈服强度 σs (MPa)：577
伸长率 δ5 (％)：18
断面收缩率 ψ (％)：48
冲击韧性值 αku (J/cm2)：59
硬度 ：24HRC
试样尺寸：某试样

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：热轧。
金相组织：珠光体+铁素体。