53CaS钢锻件-机械性能-化学成分-53CaS锻件百科

53CaS                                   中国锻件网推荐

材料名称：易切削结构钢
牌号：53CaS

●特性及适用范围：
相当于 Y45Ca，但切削速度和刀具寿命较高，热轧可代替45号钢和50号钢，冷拉材可代替生产困难，价格昂贵的 T10Pb钢。热轧材可制造连杆、轴类和纺织机械配件等；冷拉材在照相机行业用来制造快门传动联合器、卷片牙齿轮和凸轮等。

●化学成份：
碳 C ：0.50～0.56
硅 Si：0.15～0.35
锰 Mn：0.60～0.90
硫 S ：0.04～0.07
磷 P ：≤0.030
钙 Ca：0.002～0.006

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：791
屈服强度 σs (MPa)：585
伸长率 δ5 (％)：21
断面收缩率 ψ (％)：55
冲击功 Akv (J)：63
冲击韧性值 αku (J/cm2)：142
硬度 ：226HB
试样尺寸：某试样

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：淬火810℃,水冷,600℃,保温1h,空冷．
金相组织：回火索氏体。