12Cr2Ni4HA钢锻件-机械性能-化学成分-12Cr2Ni4HA锻件百科

12Cr2Ni4HA                    中国锻件网推荐

材料名称：保证淬透性结构钢
牌号：12Cr2Ni4HA
标准：GB/T 5216-1985

●化学成份：
碳 C ：0.10～0.17
硅 Si：0.17～0.37
锰 Mn：0.30～0.65
硫 S ：允许残余含量≤0.030
磷 P ：允许残余含量≤0.030
铬 Cr：1.20～1.75
镍 Ni：3.20～3.75
铜 Cu：允许残余含量≤0.025

●力学性能：
硬度 ：退火或高温回火,≤269HB,压痕直径≥3.7mm

●热处理规范及金相组织：
●交货状态：以轧制或锻制状态交货。根据需方要求也可以热处理（正火、退火或高温回火）状态交货。交货状态应在合同中注明。