55Si2MnB锻件-机械性能-化学成分-55Si2MnB锻件百科

55Si2MnB                 中国锻件网推荐

材料名称：弹簧钢
牌号：55Si2MnB
标准：GB/T 1222-1984

●特性及适用范围：
性能和用途与 55Si2Mn相近，由于加入微量的硼，使淬透性更高，也提高了疲劳强度，延长了使用寿命。用于制造中、小型截面的钢板弹簧。

●化学成份：
碳 C ：0.52～0.60
硅 Si：1.50～2.00
锰 Mn：0.60～0.90
硫 S ：≤0.035
磷 P ：≤0.035
铬 Cr：≤0.35
镍 Ni：≤0.35
铜 Cu：≤0.25
硼 B ：0.0005～0.004

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：≥1274(130)
屈服强度 σs (MPa)：≥1176(120)
伸长率 δ10 (％)：≥6
断面收缩率 ψ (％)：≥30
硬度 ：热轧,≤321HB;冷拉+热处理,≤321HB

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：淬火870℃±20℃,油冷; 回火480℃±50℃(特殊需要时,±30℃)。

●交货状态：热轧钢材以热处理或不热处理状态交货，冷拉钢材以热处理状态交货。