60Si2CrA锻件-机械性能-化学成分-60Si2CrA锻件百科

60Si2CrA                   中国锻件网推荐

材料名称：弹簧钢

牌号：60Si2CrA
标准：GB/T 1222-1984

●特性及适用范围：
与硅锰钢相比，当塑性相近时，具有较高的抗拉强度和屈服强度，钢的淬透性较大，有回火脆性。用于承受高应力及工作温度在 300～350 ℃以下的弹簧，如调速器弹簧、汽轮机汽封弹簧、高压水泵碟形弹簧、冷凝器支承弹簧和破碎机用簧等。

●化学成份：
碳 C ：0.56～0.64
硅 Si：1.40～1.80
锰 Mn：0.40～0.70
硫 S ：≤0.030
磷 P ：≤0.030
铬 Cr：0.70～1.00
镍 Ni：≤0.35
铜 Cu：≤0.25

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：≥1764(180)
屈服强度 σs (MPa)：≥1568(160)
伸长率 δ5 (％)：≥6
断面收缩率 ψ (％)：≥20
硬度 ：热轧+热处理,≤321HB;冷拉+热处理,≤321HB

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：淬火870℃±20℃,油冷; 回火420℃±50℃(特殊需要时,±30℃)。

●交货状态：热轧钢材以热处理或不热处理状态交货，冷拉钢材以热处理状态交货。