55CrMnA锻件-机械性能-化学成分-55CrMnA锻件百科

55CrMnA                       中国锻件网推荐

材料名称：弹簧钢
牌号：55CrMnA
标准：GB/T 1222-1984

●特性及适用范围：
较高强度、塑性和韧性，淬透性较好，过热敏感性比锰钢低、比硅锰钢高，脱碳倾向比硅锰钢小，回火脆性大。用于车辆、拖拉机工业上制作负荷较重、应力较大的板簧和直径较大的螺旋弹簧。

●化学成份：
碳 C ：0.52～0.60
硅 Si：0.17～0.37
锰 Mn：0.65～0.95
硫 S ：≤0.030
磷 P ：≤0.030
铬 Cr：0.65～0.95
镍 Ni：≤0.35
铜 Cu：≤0.25

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：≥1225(125)
条件屈服强度 σ0.2 (MPa)：≥1978(110)
伸长率 δ5 (％)：≥9(供参考)
断面收缩率 ψ (％)：≥20

硬度 ：热轧,≤321HB;冷拉+热处理,≤321HB

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：淬火830～860℃,油冷; 回火460～510℃。

●交货状态：热轧钢材以热处理或不热处理状态交货，冷拉钢材以热处理状态交货。、