60CrMnMoA锻件-机械性能-化学成分-60CrMnMoA锻件百科

60CrMnMoA                          中国锻件网推荐

材料名称：弹簧钢
牌号：60CrMnMoA
标准：GB/T 1222-1984

●特性及适用范围：
热处理后具有和 60CrMnA钢同样的综合力学性能和高的回火稳定性，良好的淬透性。主要用于制造车辆、拖拉机工业上负荷较重、应力较大的板簧及直径较大(可达100mm)的螺旋弹簧。

●化学成份：
碳 C ：0.56～0.64
硅 Si：0.17～0.37
锰 Mn：0.70～1.00
硫 S ：≤0.030
磷 P ：≤0.030
铬 Cr：0.70～0.90
镍 Ni：≤0.35
铜 Cu：≤0.25
钼 Mo：0.25～0.35

●力学性能：
硬度 ：热轧+热处理,≤321HB;冷拉+热处理,≤321HB

●热处理规范及金相组织：
●交货状态：热轧钢材以热处理或不热处理状态交货，冷拉钢材以热处理状态交货。