1Cr18Mn8Ni5N锻件-机械性能-化学成分-1Cr18Mn8Ni5N锻件百科

1Cr18Mn8Ni5N                             中国锻件网推荐

材料名称：不锈钢棒
牌号：1Cr18Mn8Ni5N
标准：GB/T 1220-1992

●特性及适用范围：
节镍钢种，代替牌号1Cr18Ni9。

●化学成份：
碳 C ：≤0.15
硅 Si：≤1.00
锰 Mn：7.50～10.00
硫 S ：≤0.030
磷 P ：≤0.060
铬 Cr：17.00～19.00
镍 Ni：4.00～6.00
氮 N ：≤0.25

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：≥520
条件屈服强度 σ0.2 (MPa)：≥275
伸长率 δ5 (％)：≥40
断面收缩率 ψ (％)：≥45
硬度 ：≤207HB;≤95HRB;≤218HV

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：固溶1010～1120℃快冷。
金相组织：组织特征为奥氏体型。

●交货状态：一般以热处理状态交货，其热处理种类在合同中注明；未注明者，按不热处理状态交货。