1Cr18Mn10Ni5Mo3N锻件-机械性能-化学成分-1Cr18Mn10Ni5Mo3N锻件百科

1Cr18Mn10Ni5Mo3N                      中国锻件网推荐

材料名称：不锈钢棒
牌号：1Cr18Mn10Ni5Mo3N
标准：GB/T 1220-1992

●特性及适用范围：

对尿素有良好的耐蚀性，可制造尿素腐蚀的设备。

●化学成份：
碳 C ：≤0.10
硅 Si：≤1.00
锰 Mn：8.50～12.00
硫 S ：≤0.030
磷 P ：≤0.060
铬 Cr：17.00～19.00
镍 Ni：4.00～6.00
钼 Mo：2.8～3.5
氮 N ：0.20～0.30

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：≥685
条件屈服强度 σ0.2 (MPa)：≥345
伸长率 δ5 (％)：≥45
断面收缩率 ψ (％)：≥65

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：固溶1100～1150℃快冷。
金相组织：组织特征为奥氏体型。

●交货状态：一般以热处理状态交货，其热处理种类在合同中注明；未注明者，按不热处理状态交货。