Y1Cr18Ni9锻件-机械性能-化学成分-Y1Cr18Ni9锻件百科

Y1Cr18Ni9             中国锻件网推荐

材料名称：不锈钢棒
牌号：Y1Cr18Ni9
标准：GB/T 1220-1992

●特性及适用范围：
提高切削性，耐烧性。最适用于自动车床。螺栓、螺母。

●化学成份：
碳 C ：≤0.15
硅 Si：≤1.00
锰 Mn：≤2.00
硫 S ：≤0.15
磷 P ：≤0.20
铬 Cr：17.00～19.00
镍 Ni：8.00～10.00
钼 Mo：可加入≤0.60

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：≥520
条件屈服强度 σ0.2 (MPa)：≥205
伸长率 δ5 (％)：≥40
断面收缩率 ψ (％)：≥50
硬度 ：≤187HB;≤90HRB;≤200HV

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：固溶1010～1150℃快冷。
金相组织：组织特征为奥氏体型。

●交货状态：一般以热处理状态交货，其热处理种类在合同中注明；未注明者，按不热处理状态交货。