0Cr19Ni10NbN锻件-机械性能-化学成分-0Cr19Ni10NbN锻件百科

0Cr19Ni10NbN                        中国锻件网推荐

材料名称：不锈钢棒
牌号：0Cr19Ni10NbN
标准：GB/T 1220-1992

●特性及适用范围：
在牌号0Cr19Ni9ig上加 N和Nb，具有与0Cr19Ni9xhty相同的特性和用途。

●化学成份：
碳 C ：≤0.08
硅 Si：≤1.00
锰 Mn：≤2.00
硫 S ：≤0.030
磷 P ：≤0.035
铬 Cr：18.00～20.00
镍 Ni：7.50～10.50
铌 Nb：≤0.15
氮 N ：0.15～0.30

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：≥685
条件屈服强度 σ0.2 (MPa)：≥345
伸长率 δ5 (％)：≥35
断面收缩率 ψ (％)：≥50
硬度 ：≤250HB;≤100HRB;≤260HV

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：固溶1010～1150℃快冷。
金相组织：组织特征为奥氏体型。

●交货状态：一般以热处理状态交货，其热处理种类在合同中注明；未注明者，按不热处理状态交货。