0Cr23Ni13锻件-机械性能-化学成分-0Cr23Ni13锻件百科

0Cr23Ni13                        中国锻件网推荐

材料名称：不锈钢棒
牌号：0Cr23Ni13
标准：GB/T 1220-1992

●特性及适用范围：
耐腐蚀性、耐热性均比0Cr19Ni9好。

●化学成份：
碳 C ：≤0.08
硅 Si：≤1.00
锰 Mn：≤2.00
硫 S ：≤0.030
磷 P ：≤0.035
铬 Cr：22.00～24.00
镍 Ni：12.00～15.00

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：≥520
条件屈服强度 σ0.2 (MPa)：≥205
伸长率 δ5 (％)：≥40
断面收缩率 ψ (％)：≥60
硬度 ：≤187HB;≤90HRB;≤200HV

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：固溶1030～1150℃快冷。
金相组织：组织特征为奥氏体型。

●交货状态：一般以热处理状态交货，其热处理种类在合同中注明；未注明者，按不热处理状态交货。