0Cr17Ni12Mo2N锻件-机械性能-化学成分-0Cr17Ni12Mo2N锻件百科

0Cr17Ni12Mo2N            中国锻件网推荐

材料名称：不锈钢棒
牌号：0Cr17Ni12Mo2N
标准：GB/T 1220-1992

●特性及适用范围：
在牌号0Cr17Ni12Mo2中加入 N，提高强度，不降低塑性，使材料的厚度减薄。用作耐腐蚀性较好的强度较高的部件。

●化学成份：
碳 C ：≤0.08
硅 Si：≤1.00
锰 Mn：≤2.00
硫 S ：≤0.030
磷 P ：≤0.035
铬 Cr：16.00～18.00
镍 Ni：10.00～14.00
钼 Mo：2.00～3.00
氮 N ：0.10～0.22

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：≥550
条件屈服强度 σ0.2 (MPa)：≥275
伸长率 δ5 (％)：≥35
断面收缩率 ψ (％)：≥50
硬度 ：≤217HB;≤95HRB;≤220HV

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：固溶1010～1150℃快冷。
金相组织：组织特征为奥氏体型。

●交货状态：一般以热处理状态交货，其热处理种类在合同中注明；未注明者，按不热处理状态交货。