00Cr17Ni13Mo2N锻件-机械性能-化学成分-00Cr17Ni13Mo2N锻件百科

00Cr17Ni13Mo2N               中国锻件网推荐

材料名称：不锈钢棒
牌号：00Cr17Ni13Mo2N
标准：GB/T 1220-1992

●特性及适用范围：
在牌号00Cr17Ni14Mo2中加入N，具有同样特性，用途与 0Cr17Ni12Mo2N相同，但耐晶间腐蚀性更好。

●化学成份：
碳 C ：≤0.030
硅 Si：≤1.00
锰 Mn：≤2.00
硫 S ：≤0.030
磷 P ：≤0.035
铬 Cr：16.00～18.50
镍 Ni：10.50～14.50
钼 Mo：2.00～3.00
氮 N ：0.12～0.22

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：≥550
条件屈服强度 σ0.2 (MPa)：≥245
伸长率 δ5 (％)：≥40
断面收缩率 ψ (％)：≥50
硬度 ：≤217HB;≤95HRB;≤220HV

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：固溶1010～1150℃快冷。
金相组织：组织特征为奥氏体型。

●交货状态：一般以热处理状态交货，其热处理种类在合同中注明；未注明者，按不热处理状态交货。