0Cr18Ni10Ti锻件-机械性能-化学成分-0Cr18Ni10Ti锻件百科

0Cr18Ni10Ti         中国锻件网推荐

材料名称：耐热钢棒
牌号：0Cr18Ni10Ti
标准：GB/T 1221-1992

●特性及适用范围：
用作在 400～900℃ 腐蚀条件下使用的部件、高温用焊接结构部件。

●化学成份：
碳 C ：≤0.08
硅 Si：≤1.00
锰 Mn：≤2.00
硫 S ：≤0.030
磷 P ：≤0.035
铬 Cr：17.00～19.00
镍 Ni：9.00～12.00
钛 Ti：≥5×C

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：≥520
条件屈服强度 σ0.2 (MPa)：≥205
伸长率 δ5 (％)：≥40
断面收缩率 ψ (％)：≥50
硬度 ：≤187HB

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：1)固溶920～1150℃快冷;2)根据需方要求可进行稳定性处理,温度850～930℃。
金相组织：组织特征为奥氏体型。

●交货状态：一般以热处理规范状态交货，其热处理种类在合同中注明；未注明者，按不热处理状态交货。