0Cr18Ni13Si4锻件-机械性能-化学成分-0Cr18Ni13Si4锻件百科

0Cr18Ni13Si4                     中国锻件网推荐

材料名称：耐热钢棒
牌号：0Cr18Ni13Si4
标准：GB/T 1221-1992

●特性及适用范围：
具有与 0Cr25Ni20相当的抗氧化性，用子作汽车排气净化装置用材料。

●化学成份：
碳 C ：≤0.08
硅 Si：3.00～5.00
锰 Mn：≤2.00
硫 S ：≤0.030
磷 P ：≤0.035
铬 Cr：15.00～20.00
镍 Ni：11.50～15.00
注：必要时可增添其他元素

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：≥520
条件屈服强度 σ0.2 (MPa)：≥205
伸长率 δ5 (％)：≥40
断面收缩率 ψ (％)：≥60
硬度 ：≤207HB

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：固溶1010～1150℃快冷。
金相组织：组织特征为奥氏体型。

●交货状态：一般以热处理规范状态交货，其热处理种类在合同中注明；未注明者，按不热处理状态交货。