0Cr13Al锻件-机械性能-化学成分-0Cr13Al锻件百科

0Cr13Al                                    中国锻件网推荐

材料名称：耐热钢棒
牌号：0Cr13Al
标准：GB/T 1221-1992

●特性及适用范围：
由于冷却硬化少，用作燃气透平压缩机叶片、退火箱、淬火台架等。

●化学成份：
碳 C ：≤0.08
硅 Si：≤1.00
锰 Mn：≤1.00
硫 S ：≤0.030
磷 P ：≤0.040
铬 Cr：11.50～14.50

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：≥410
条件屈服强度 σ0.2 (MPa)：≥177
伸长率 δ5 (％)：≥20
断面收缩率 ψ (％)：≥60
硬度 ：≥183HB

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：退火780～830℃空冷或缓冷。
金相组织：组织特征为铁素体型。

●交货状态：一般以热处理规范状态交货，其热处理种类在合同中注明；未注明者，按不热处理状态交货。