3Cr13Mo材质-机械性能-化学成分-锻件百科

材料名称：不锈钢棒
牌号：3Cr13Mo
标准：GB/T 1220-1992

●特性及适用范围：
用作较高硬度及高耐磨性的热油泵、阀片、阀门轴承、医疗器械、弹簧等零件。

●化学成份：
碳 C ：0.28～0.35
硅 Si：≤0.80
锰 Mn：≤1.00
硫 S ：≤0.030
磷 P ：≤0.035
铬 Cr：12.00～14.00
镍 Ni：允许含有≤0.60
钼 Mo：0.50～1.00

●力学性能：
硬度 ：退火,≤207HB;淬火回火,≥50HV

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：1)退火,800～900℃缓冷或约750℃快冷;2)淬火,1025～1075℃油冷;3)回火,200～300℃油、水、空冷。
金相组织：组织特征为马氏体型。

●交货状态：一般以热处理状态交货，其热处理种类在合同中注明；未注明者，按不热处理状态交货。

中国锻件网编辑，如需转载请注明出处。