1Cr17Ni2材质-机械性能-化学成分-锻件百科

材料名称：不锈钢棒
牌号：1Cr17Ni2
标准：GB/T 1220-1992

●特性及适用范围：
用作具有较高的耐硝酸及有机酸腐蚀的零件、容器和设备。

●化学成份：
碳 C ：0.11～0.17
硅 Si：≤0.80
锰 Mn：≤0.80
硫 S ：≤0.030
磷 P ：≤0.035
铬 Cr：16.00～18.00
镍 Ni：1.50～2.50

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：淬火回火,≥1080
伸长率 δ5 (％)：淬火回火,≥10
冲击功 Akv (J)：淬火回火,≥39
硬度 ：退火,≤285HB

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：1)退火,680～700℃高温回火空冷;2)淬火,950～1050℃油冷;3)回火275～350℃空冷。
金相组织：组织特征为马氏体型。

●交货状态：一般以热处理状态交货，其热处理种类在合同中注明；未注明者，按不热处理状态交货。

中国锻件网编辑，如需转载请注明出处。