8Cr17材质-机械性能-化学成分-锻件百科

材料名称：不锈钢棒
牌号：8Cr17
标准：GB/T 1220-1992

●特性及适用范围：
硬化状态下，比 7Cr17硬，而比11Cr17韧性高。用作刃具、阀门。

●化学成份：
碳 C ：0.75～0.95
硅 Si：≤1.00
锰 Mn：≤1.00
硫 S ：≤0.030
磷 P ：≤0.035
铬 Cr：16.00～18.00
镍 Ni：允许含有≤0.60
钼 Mo：可加入≤0.75

●力学性能：
硬度 ：退火,≤255HB;淬火回火,≥56HV

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：1)退火,800～920℃缓冷;2)淬火,1010～1070℃油冷;3)回火,100～180℃快冷。
金相组织：组织特征为马氏体型。

●交货状态：一般以热处理状态交货，其热处理种类在合同中注明；未注明者，按不热处理状态交货。

中国锻件网编辑，如需转载请注明出处。