G20Cr2Ni4材质-机械性能-化学成分-锻件百科

材料名称：(渗碳)轴承钢
牌号：G20Cr2Ni4
标准：GB/T 3203-1982

●特性及适用范围：
为常用的合金渗碳钢。渗碳处理后表面有相当高的硬度、耐磨性和接触疲劳强度，同时心步开保留有良好的韧性，能耐强烈的冲击负荷；钢对形成白点敏感并有回火脆性。一般用于耐冲击负荷的大型轴承，如轧钢机轴承。

●化学成份：
碳 C ：0.17～0.23(允许偏差:±0.02)
硅 Si：0.15～0.40(允许偏差:±0.03)
锰 Mn：0.30～0.60(允许偏差:±0.04)
硫 S ：≤0.030(允许偏差:+0.005)
磷 P ：≤0.030(允许偏差:+0.005)
铬 Cr：1.25～1.75(允许偏差:±0.15)
镍 Ni：3.25～3.75(允许偏差:±0.05)
铜 Cu：≤0.25(允许偏差：＋0.05)

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：≥1176(120)
伸长率 δ5 (％)：≥10
断面收缩率 ψ (％)：≥45
冲击韧性值 αkv (J/cm2)：≥78(8)
试样尺寸：试样尺寸为15mm

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：淬火,第一次870±20℃,第二次790±20℃,油冷;回火150～200℃,空冷。

●交货状态：热轧或锻制钢材以热轧（锻）状态或退火状态交货。冷拉钢材以退火状态交货。

中国锻件网编辑，如需转载请注明出处。