GCr15SiMnA材质-机械性能-化学成分-锻件百科

材料名称：轴承钢
牌号：GCr15SiMnA
标准：YB 9-1968

●特性及适用范围：
是 GCr15钢经过电渣重熔的一种精密专用轴承钢。具有高纯度、高密度，碳化物均匀性好的特点，疲劳性能优于普通轴承钢。适宜制造军用轴承产品，专用轴承、航空发动机轴承、精密仪表、精密主轴轴承等。

●化学成份：
碳 C ：0.95～1.05
硅 Si：0.40～0.65
锰 Mn：0.90～1.20
硫 S ：≤0.020
磷 P ：≤0.027
铬 Cr：1.30～1.65
镍 Ni：≤0.30
铜 Cu：≤0.25

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：1906
冲击功 Akv (J)：28
硬度：63HRC
试样尺寸：某试样

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：830～840℃淬火，油冷;160℃回火3h。
金相组织：回火马氏体。

中国锻件网编辑，如需转载请注明出处。