G20Cr2Mn2MoA材质-机械性能-化学成分-锻件百科

材料名称：(渗碳)轴承钢
牌号：G20Cr2Mn2MoA
标准：GB/T 3203-1982

●特性及适用范围：
为渗碳用优质合金轴承钢，其强度、塑性、韧性及工艺性能都与G20Cr2Ni4钢相似，只是渗碳速度快、表面碳浓度易饱和，渗碳层较易形成粗大的碳化物，不易消除。主要用于制造高冲击负荷条件下工作的特大型和大、中型轴承零件，如轧钢机轴承的套圈和滚动体。

●化学成份：
碳 C ：0.17～0.23(允许偏差:±0.02)
硅 Si：0.15～0.40(允许偏差:±0.03)
锰 Mn：1.30～1.60(允许偏差:±0.04)
硫 S ：≤0.020(允许偏差:+0.005)
磷 P ：≤0.020(允许偏差:+0.005)
铬 Cr：1.70～2.00(允许偏差:±0.15)
镍 Ni：≤0.30(允许偏差:±0.05)
铜 Cu：≤0.25(允许偏差:+0.05)
钼 Mo：0.20～0.30(允许偏差:±0.02)

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：≥1274(130)
伸长率 δ5 (％)：≥9
断面收缩率 ψ (％)：≥40
冲击韧性值 αkv (J/cm2)：≥69(7)
试样尺寸：试样尺寸为15mm

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：淬火，第一次880±20℃,第二次810±20℃,油冷;回火，150～200℃,空冷。

●交货状态：热轧或锻制钢材以热轧（锻）状态或退火状态交货。冷拉钢材以退火状态交货。

中国锻件网编辑，如需转载请注明出处。