Cr4Mn4V材质-机械性能-化学成分-锻件百科

材料名称：(渗碳)轴承钢
牌号：Cr4Mn4V
标准：YB 688-1976

●特性及适用范围：
是一种含钼的高素钢，也是世界各国应用最广泛的一种高温轴承钢，除具一般轴承的特性外，还具有较高的高温尺寸稳定性、高温硬度、高温接触疲劳性能，可长期在低于 315℃的工作温度使用。主要用作航空发动机轴承和其他耐高温轴承。

●化学成份：
碳 C ：0.75～0.85
硅 Si：≤0.35
锰 Mn：≤0.35
硫 S ：≤0.020
磷 P ：≤0.027
铬 Cr：3.75～4.25
镍 Ni：≤0.20
铜 Cu：≤0.20
钒 V ：0.90～1.10
钼 Mo：4.00～4.50

●力学性能：
冲击功 Akv (J)：9.8
硬度：65HRC

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：1110±5℃保温15～20min，淬火;预热860℃,530℃回火3次,每次2h。
金相组织：回火马氏体。

●交货状态：热轧或锻制钢材以热轧（锻）状态或退火状态交货。冷拉钢材以退火状态交货。

中国锻件网编辑，如需转载请注明出处。