G10CrNi3Mo材质-机械性能-化学成分-锻件百科

材料名称：(渗碳)轴承钢

牌号：G10CrNi3Mo
标准：GB/T 3203-1982

●化学成份：
碳 C ：0.08～0.13(允许偏差:±0.02)
硅 Si：0.15～0.40(允许偏差:±0.03)
锰 Mn：0.40～0.70(允许偏差:±0.04)
硫 S ：≤0.030(允许偏差:+0.005)
磷 P ：≤0.030(允许偏差:+0.005)
铬 Cr：1.00～1.40(允许偏差:±0.15)
镍 Ni：3.00～3.50(允许偏差:±0.05)
铜 Cu：≤0.25(允许偏差:+0.05)
钼 Mo：0.08～0.15(允许偏差:±0.02)

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：≥1078(110)
伸长率 δ5 (％)：≥9
断面收缩率 ψ (％)：≥45
冲击韧性值 αkv (J/cm2)：≥78(8)
试样尺寸：试样尺寸为15mm

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：淬火,第一次880±20℃,第二次790±20℃,油冷;回火,150～200℃,空冷。

●交货状态：热轧或锻制钢材以热轧（锻）状态或退火状态交货。冷拉钢材以退火状态交货。

中国锻件网编辑，如需转载请注明出处。